## Slide 1: Lösungsmittelfreier Flussmittelauftrag Dr.-Ing. Andreas Reinhardt, SEHO Systems GmbH

## Slide 2: Aktuelle Herausforderungen beim Flussmittelauftrag
Einhaltung einer maximalen Verweildauer zwischen SMT und THT Prozessen
Handhabung großer Mengen von Gefahrstoff
Robuste Prozesse bei ungünstigen Layouts notwendig

## Slide 3: Herausforderungen im Wellenlötprozess
Nach dem Wellen- bzw. Selektivlötprozess verbleiben Flussmittelrückstände auf den Baugruppen (beim Selektivlötprozess zum Teil nicht thermisch aktiviert):
  Bildung eines geschlossenen Feuchtigkeitsfilms bei Betauung
    Absenkung des Oberflächenwiderstandes oder Bildung von Kurzschlussbrücken
  Haftungsprobleme beim Lackieren
  Kontaktierprobleme bei anschließenden Bond- bzw. Klebeprozessen
Vermeidung bzw. Reduzierung von Flussmittelrückständen
lösemittelfreies Lötverfahren durch Integration einer neuen Plasmatechnologie in den Wellenlötprozess

## Slide 4: Zusammenstellung des Projektkonsortiums
Gefördert von:

## Slide 5: Arbeitsablauf des Flussmittelauftrags
Nutzung einer Plasmaflamme (auch nutzbar zur Reinigung und Aktivierung von Oberflächen)
Injektion schmelzbarer Flussmittelpartikel in die Flamme
Erstarren der Partikel auf dem Substrat
Aerosol
Substrat
N2
Lichtbogen
Erstarrte Beschichtung
Geschmolzene Partikel
Kathode
Bewegung
Plasma
Anode

## Slide 6: Unterschiedliche Düsentypen zur Materialapplikation
Plasmadüse mit interner Einspeisung
Plasmadüse mit externer Einspeisung
Interne Einspeisung
  Präzise
  Gleichmäßig
  Verklumpungsgefahr
External inlet
  Keine Verklumpung
  Unabhängige Systeme
Verklumpung abhängig von Material (Schmelzpunkt) und Prozesssteuerung

## Slide 7: Pulvervorbereitung (Labormaßstab)
Pulver benötigt einen feinen Mahlgrad (Puderzucker-artig) für den Auftrag
Analysemühle zur Aufbereitung im Labormaßstab
Rohzustand
(Adipinsäure)
Gemahlen
(Adipinsäure)

## Slide 8: Pulverförderung mittels Bürstendispergierer
Pulver verklumpt leicht
Füllstand darf Fördermenge nicht beeinflussen
Nutzung eines Bürstendispergierers für stabile Förderraten
N2
Aerosol
Flussmittel
Bürste
Zuführung

## Slide 9: Pulverförderung
Pulverförderkennlinie Adipinsäure Vorschubgeschwindigkeit 325 mm/h
Linearer Zusammenhang zwischen Förderrate und Vorschubgeschwindigkeit
Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit (100 mm/h)  Erhöhung der Förderrate (0,1 g/min)
Chart: Zeit

## Slide 10: Flussmittelvarianten
Schwerpunktmäßig Adipinsäure
Vergleich mit Flussmittel von Emil Otto
  Organische Carbon- und Dicarbonsäuren
  Mit und ohne Harzadditiv
  Unterschiedliche Schmelzbereiche und Aktivität
Halogen- und halogenidfrei
WEEE- und RoHS-konform
Keine Stoffe nach REACH/SVHC

## Slide 11: Ergebnisse der Partikelverteilung
Homogenere Partikelverteilung bei Adipinsäure bei gleichen Beschichtungsparametern
Adipinsäure
Flussmittel 50.21
Quelle: Fraunhofer-IZM

## Slide 12: Auswertung der Oberfläche
Partikel schmelzen nicht vollständig auf, es wird ein Gemisch aus angeschmolzenen Partikeln und Schmelze aufgetragen.
Oberfläche mit abgedeckter Kante (links)
3D-Ansicht der Oberfläche

## Slide 13: Benetzungsverhalten bei unterschiedlichen Parametern
Dispergiervolumen 6 NLM
 Vollständige Benetzung
Dispergiervolumen 4 NLM
 Nicht benetzte Bereiche und Entnetzung

## Slide 14: Bewertung des Lotdurchstiegs
Anteil der Durchkontaktierungen mit
100 %, 75 % und < 50 % Lotdurchstieg
Chart: 
| FM01 | FM02 | FM03 | FM04 | FM05 | FM06 | FM07 | FM08 | Standard
100% | 73 | 68 | 74 | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 70
75% | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10
unter 50 % | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
50%
100%
75%

## Slide 15: Korrosivität der Rückstände – SIR-Test
40°C / 93% rel. F., 168h
5V Bias, -5V Messung
Oberflächenisolationswiderstand > 108 Ω, beginnend 24 h nach stabilem Testklima
Adipinsäure – max. Menge ohne Temperatur-Belastung
Chart: Zeit
| 0 | 180
0 | 1 | 1000000000000

## Slide 16: Korrosivität der Rückstände – SIR-Test
Ohne thermische Vorbehandlung: Forderung bei allen untersuchten Flussmitteln eingehalten
Steigende Menge reduziert Oberflächenwiderstand.
Mit thermischer Vorbehandlung: Teilweise Dendriten-Bildung und Ausfälle
Einhaltung der Anforderung mit bestem Ergebnis bei Flussmittel 50.25 und Adipinsäure
Chart: Zeit
| 0 | 180
0 | 1 | 1000000000000
Flussmittel 50.25 – max. Menge 150°C Temperatur-Belastung

## Slide 17: Aufbau der Prozesszelle
Integration der Plasmadüse und des Dispergierers in ein SelectFlux-Modul

## Slide 18: Beispiel zum Flussmittelauftrag (Automobilelektronik)

## Slide 19: Darstellung des Flussmittelauftrags

## Slide 20: Lötergebnisse von Test- und Serienboards
Optimale Ergebnisse bei Benetzung und Lotdurchstieg (SAC 305-Lot)
Keine Unterschiede im Vergleich zum Standardprozess
Plasmabehandlung führte zu keinen Bauelementausfällen

## Slide 21: Serienanlage - Auftrag des Flussmittels im Durchlaufverfahren
Plasmadüse verfährt auf einer Achse
  Hohe Geschwindigkeit (X m/s)
Baugruppe verfährt senkrecht dazu
  Niedrige Geschwindigkeit (~1 m / min)
Vollflächiger (rechteckiger) Auftrag
Auftragsmenge steuerbar durch Pulvervorschub (träge) und Verfahrgeschwindigkeit
Pulver ist während des Auftrags nicht abschaltbar (Umschaltung in Sammelfilter)
1
2
3
4
1
2
Spuren des Flussmittelauftrags auf der Baugruppe

## Slide 22: Weitere Nutzbarkeit des Verfahrens
Reduktion von Oxidschichten bei überlagerten Baugruppen und Schutz vor Reoxidation
Reaktivierung einer OSP Oberfläche
Verbesserung der Lötbarkeit einer Sn Oberfläche

## Slide 23: Eigenschaften und Vorteile für den Wellenlötprozess
Langzeitstabiler Ersatz des flüssigen Flussmittelauftrags
VOC freier Prozess, keine Lösungsmittel gelangen in die Atmosphäre
Sehr eingeschränktes Kriechen unter Lotmasken
Saubere Leiterplattenoberflächen nach dem Lötvorgang
Einfache Reinigung, da nur eine chemische Komponente
Wenig Rückstände in der Anlagentechnik (Auftrag und Vorheizung)
Einfache Handhabung
  Keine Gefahrstoffe
  Einfache Lagerung
  Einfacher Transport
Kostenvorteile (Einsparung des Lösungsmittels)
Notes: volatile organic compound – flüchtige organische Verbindungen