## Slide 1: Die Auswirkungen von Poren auf die Zuverlässigkeit von Lötverbindungen von High Power LEDs
Erfa-Kreis-Treffen
Miriam Rauer
Labor für Aufbau- und Verbindungstechnik
Hochschule Aschaffenburg
15.11.2016

## Slide 2: Agenda
Forschungsprojekt VoReSo
Aufbau der Testbaugruppe
Charakterisierung der Testbaugruppe
Ergebnisse des aktiven Lastwechseltests
  Experiment
  Simulation
Zusammenfassung

## Slide 3: VoReSo
Einfluss von Poren auf die Zuverlässigkeit von Lötverbindungen (Influence of Voids on the Reliability of Solder Joints)
Gefördert von der Bayerischen Forschungsstiftung
Projektstart: Februar 2015
Projektlaufzeit: 3 Jahre

## Slide 4: Motivation
Bleifreie Löttechnologie hat zur Zunahme von Poren geführt
  Verbindungsquerschnitt wird reduziert
Porenproblematik unzureichend geklärt
  bestehende Grenzwerte widersprechen sich
  Porenanteile standardmäßig zweidimensional (Metallographie, Radiographie)
  Tiefeninformation bleibt unberücksichtigt
Metallographie
Radiographie

## Slide 5: Projektziel
  Ermittlung einer Korrelation zwischen der Porenverteilung und der Zuverlässigkeit von Lötstellen
  Korrelation zwischen Röntgenbildern und Computertomographien (CT)
  Durchführung von Zuverlässigkeitstests
  Aufbau eines realitätsnahen Simulationsmodells auf Basis von CT-Daten
  Identifizierung kritischer Porenverteilungen/-größen mittels CT und FEM-Simulation
  Ermittlung eines Porengrenzwertes
Computertomographie der Porenverteilung in der Lötstelle einer High-Power-LED

## Slide 6: VoReSo-Testbaugruppe
  Bauteil: OSLON MX ECE von OSRAM OS
  Metallisierung: chem. Ni/Au
  Lotpaste: SAC105 (SnAg1.0Cu0.5)
    silberreduzierte Lotpaste
  Substrat: IMS (Insulated Metal Substrate)
Quelle: OSRAM OS
Parameter | Wert
Dicke Aluminium d / mm | 1,6
Dicke dielektrische Schicht d / µm | 75
Wärmeleitfähigkeit dielektrische Schicht λ / W/mK | 1,3
Dicke Kupferschicht d / µm | 35

## Slide 7: Aufbau der Testbaugruppe
  Erzeugung unterschiedlicher Porenanteile

## Slide 8: Aufbau der Testbaugruppe
  Erzeugung porenarmer Lötverbindungen
1
2
3
MaxiReflow 3.0 HP
Das bereits flüssige Lot wird erstmals mit Druck beaufschlagt.
Druck wird abgelassen.
Das immer noch flüssige Lot wird ein zweites Mal mit Druck beaufschlagt.
Druck wird abgelassen wenn das Lot erstarrt ist.
4
Quelle: Seho

## Slide 9: Charakterisierung der Lötverbindungen
1 mm
  Klassifizierung der Poren mittels X-Ray (2D)
 | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4
Durchschnittlicher Porenanteil VRarea | 17 % | 7 % | 20 % | 4 %
Standardabweichung | 4 % | 3 % | 4 % | 1 %

## Slide 10: Charakterisierung der Lötverbindungen
  Porenanalyse
36840000
33156000
29472000
25788000
22104000
18420000
14736000
11052000
7368000
3684000
0.00
Defect volume [µm³]
Defect 1
Vol [mm³] 0,04
Pos X [mm] 1,09
Pos Y [mm] -0,05
Pos Z [mm] -1,00
Defect 2
Vol [mm³] 0,03
Pos X [mm] -0,97
Pos Y [mm] -0,24
Pos Z [mm] -1,01
Defect 3
Vol [mm³] 0,01
Pos X [mm] -0,95
Pos Y [mm] -1,51
Pos Z [mm] -1,02
Amount
1
2
Volume [mm³]
0 0, 01 0,02 0,03 0,04 0,05
0
Defect | Volume [mm³] | PosX [mm] | PosY [mm] | PosZ [mm] | Surface [mm²]
1 | 0,04 | 1,09 | -0,05 | -1,00 | 1,29
2 | 0,03 | -0,97 | -0,24 | -1,01 | 0,99
3 | 0,01 | -0,95 | -1,51 | -1,02 | 0,24
… |  |  |  |  | 
Notes: 6mV #9 3

## Slide 11: Charakterisierung der Lötverbindungen
  Porenanalyse
Notes: 6mV #9 3

## Slide 12: Charakterisierung der Lötverbindungen
Klassifizierung der Poren mittels Computertomographie (3D)
Manuelle Selektierung der Lötpads
  Verkippung wird erfasst
Schwellwert (Grauwert)
  beeinflusst Poren- und Lotvolumina
Notes: 1_17

## Slide 13: Charakterisierung der Lötverbindungen
  Rissanalyse
Notes: 6mV #3 10

## Slide 14: Charakterisierung der Lötverbindungen
  Metallographie, Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Computertomographie
Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Metallographie
Notes: 6mV #9 10

## Slide 15: Aktiver Lastwechseltest
  Testkonditionen
Aktiver Lastwechseltest | Temperatur-bereich T / °C | Leistung ton / min | Leistung toff / min | Norm
 | +25°C  +150°C* | 5 | 5 | JESD22-A122
* Tj, max = 150°C
Lötpunkt
Tj = Tsolder + Rth Ptotal
Erwärmungskurve
Abkühlkurve

## Slide 16: Aktiver Lastwechseltest
  Testaufbau
Lüfter
Steuerungssoftware
Netzteile
TLot

## Slide 17: Aktiver Lastwechseltest
  Hoher Porenanteil VRarea > 20%
0 Zyklen
1.000 Zyklen
Quelle: M. Rauer, P. Xu, A. Reinhardt, J. Franke, M. Kaloudis, Einfluss von Poren in Lötverbindungen bei LED-Anwendungen, EBL 2016
Notes: 1mV #3 2

## Slide 18: Aktiver Lastwechseltest
  Hoher Porenanteil VRarea > 20%
  Rissentstehung
    am Lötstellenrand
    zwischen zwei Poren
    an den Rändern von Poren
0 Zyklen
1.000 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 19: Aktiver Lastwechseltest
  Hoher Porenanteil VRarea > 20%
0 Zyklen
1.000 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 20: Aktiver Lastwechseltest
Dokumentation der Rissentstehung während zunehmender Zyklen
200 Zyklen
300 Zyklen
250 Zyklen
350 Zyklen
550 Zyklen
650 Zyklen
400 Zyklen
450 Zyklen
500 Zyklen
600 Zyklen
0 Zyklen
100 Zyklen
50 Zyklen
150 Zyklen
700 Zyklen
800 Zyklen
900 Zyklen
750 Zyklen
850 Zyklen
950 Zyklen
1.000 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 21: Aktiver Lastwechseltest
Dokumentation der Rissentstehung während zunehmender Zyklen
200 Zyklen
300 Zyklen
250 Zyklen
350 Zyklen
550 Zyklen
650 Zyklen
400 Zyklen
450 Zyklen
500 Zyklen
600 Zyklen
0 Zyklen
100 Zyklen
50 Zyklen
150 Zyklen
650 Zyklen
550 Zyklen
800 Zyklen
900 Zyklen
750 Zyklen
850 Zyklen
950 Zyklen
1.000 Zyklen
700 Zyklen
1.000 Zyklen
0 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 22: Aktiver Lastwechseltest
Dokumentation der Rissentstehung während zunehmender Zyklen
200 Zyklen
300 Zyklen
250 Zyklen
350 Zyklen
550 Zyklen
650 Zyklen
400 Zyklen
450 Zyklen
500 Zyklen
600 Zyklen
0 Zyklen
100 Zyklen
50 Zyklen
150 Zyklen
800 Zyklen
900 Zyklen
750 Zyklen
850 Zyklen
950 Zyklen
1.000 Zyklen
700 Zyklen
200 Zyklen
0 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 23: Aktiver Lastwechseltest
Dokumentation der Rissentstehung während zunehmender Zyklen
200 Zyklen
300 Zyklen
250 Zyklen
350 Zyklen
550 Zyklen
650 Zyklen
400 Zyklen
450 Zyklen
500 Zyklen
600 Zyklen
0 Zyklen
100 Zyklen
50 Zyklen
150 Zyklen
650 Zyklen
550 Zyklen
800 Zyklen
900 Zyklen
750 Zyklen
850 Zyklen
950 Zyklen
1.000 Zyklen
700 Zyklen
550 Zyklen
200 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 24: Aktiver Lastwechseltest
Dokumentation der Rissentstehung während zunehmender Zyklen
200 Zyklen
300 Zyklen
250 Zyklen
350 Zyklen
550 Zyklen
650 Zyklen
400 Zyklen
450 Zyklen
500 Zyklen
600 Zyklen
0 Zyklen
100 Zyklen
50 Zyklen
150 Zyklen
650 Zyklen
550 Zyklen
800 Zyklen
900 Zyklen
750 Zyklen
850 Zyklen
950 Zyklen
1.000 Zyklen
700 Zyklen
700 Zyklen
550 Zyklen
Notes: 1mV #3 2

## Slide 25: Aktiver Lastwechseltest
  Niedriger Porenanteil VRarea < 5%
1.000 Zyklen
0 Zyklen
Notes: 2oV #5 7

## Slide 26: Aktiver Lastwechseltest
  Niedriger Porenanteil VRarea < 5%
  Rissentstehung
    am Lötstellenrand
    an den Rändern von Poren
    ohne die Präsenz von Poren
0 Zyklen
1.000 Zyklen
Notes: 2oV #5 7

## Slide 27: Aktiver Lastwechseltest
  Niedriger Porenanteil VRarea < 5%
  Risse entstehen bauteilseitig
LED
Notes: 2oV #8 7
80 / 70 µm

## Slide 28: Aktiver Lastwechseltest
  Niedriger Porenanteil VRarea < 1%
  ungleichmäßige Lotspaltdicke führt zu vermehrter Rissbildung
  auch geringer Porenanteil kann dies nicht vermeiden
40 µm
105 µm
0,40 mm
0 Zyklen
0,65 mm
0,65 mm
1.000 Zyklen
0,65 mm
0,65 mm
Notes: FAPS DP #6 9

## Slide 29: Aktiver Lastwechseltest
Schertest
Chart: Lastwechsel
| 0 | 500 | 1.000
PA_Fläche ≤ 5 % | 361.8313 | 316.5592 | 214.6816
5 % < PA_Fläche ≤ 15 % | 326.5313 | 268.8516 | 182.6627
PA_Fläche > 15 % | 258.0062 | 200.3475 | 211.7424

## Slide 30: Aktiver Lastwechseltest
  Zusammenfassung Experimente
  hoher Porenanteil fördert Risswachstum
  niedriger Porenanteil kann Risswachstum nur bedingt verhindern
  ungleichmäßige Lotspaltdicke begünstigt Risswachstum
  Rissverlauf vermehrt oberhalb im Lot in der Nähe der intermetallischen Phasen

## Slide 31: Aktiver Lastwechseltest
  Vorgehen Simulation
  Aufbau 3D-Modell anhand CT-Daten (v.a. Poren)
  Abgleich Simulation und Experiment
    Realitätsnahes Simulationsmodell
  Fallstudien
    Identifizierung kritischer Porengrößen und -positionen

## Slide 32: Aktiver Lastwechseltest
  FEM-Simulation
Interne Wärmeerzeugung
Vernetzung
interne Wäremeerzeugung W/m³
2.987E+10
Zeit t / s
Notes:   beim Einschalten der LED (5min): Wärmeübergangskoeffizient=15 W/(mK) beim Ausschalten der LED (5min): 50 W/(mK) mit einer Raumtemperatur von 20°C an allen äußeren Flächen
    beim Einschalten der LED: 2,987e10 W/ 𝑚^3 beim Ausschalten der LED: 0
Vernetzung: Insgesamt 49803 Elemente, 75543 Knoten

## Slide 33: Aktiver Lastwechseltest
  Vergleich Simulation und Experiment - Temperatur
  Sperrschichttemperatur Tj aus Experiment stimmt mit Simulation über ein

## Slide 34: Aktiver Lastwechseltest
  Vergleich Simulation und Experiment - Spannungen
  Simulation mit verkipptem Lotspalt
Verkippung: links 65 µm, rechts 110 µm
Lotspaltdicke: 90 µm
CT Aufnahme

## Slide 35: Aktiver Lastwechseltest
  Fallstudie: Kritische Porenpositionen im thermischen Pad
  große Poren im thermischen Pad unkritisch solange sie nicht am Rand liegen

## Slide 36: Aktiver Lastwechseltest
  Fallstudie: Kritische Porenpositionen im Anoden-/Kathodenpad
  Poren in Ecken sind kritisch
Fall 1: Pore mittig und in der Ecke
Fall 2: Wechselwirkung zwischen zwei Poren

## Slide 37: Aktiver Lastwechseltest
  Zusammenfassung Simulation
  Simulation und Experiment stimmt überein
    Verkippung muss berücksichtigt werden
    realitätsnahes Simulationsmodell ist aufgebaut
  kritische Porenpositionen und -größen können mittels Fallstudien untersucht werden

## Slide 38: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Miriam Rauer
miriamrauer@h-ab.de
Hochschule Aschaffenburg
Labor für Aufbau- und Verbindungstechnik
15.11.2016